## Slide 1: 有关晶体结构的计算
1、晶体中的微粒数、化学式
2、配位数
3、边长（晶胞参数）和半径关系
4、晶胞密度
5、微粒的空间坐标
6、微粒间的距离
7、空间利用率
8、夹角求算
9、综合考察

## Slide 2
晶胞中微粒个数的计算
均摊法
对于立方晶胞
①处于顶点的微粒，同时为 个晶胞共有；
②处于棱上的微粒，同时为 个晶胞共有；
③处于面上的微粒，同时为 个晶胞共有；
④处于体心的微粒，同时为 个晶胞共有。
8
4
2
1
1、晶体中的微粒数、化学式

## Slide 3
1、晶体中的微粒数、化学式
B

## Slide 4
B
1、晶体中的微粒数、化学式

## Slide 5
晶胞类型 | 代表 | 原子的位置 | 完全占有的原子数 | 配位数 | 边长的半径的关系 | 空间占有率 | 
简单立方 | Po | 顶点 | 1 | 6 | a=2r |  | 
A2体心立方 | Li Na K Fe | 顶点、体心 | 2 | 8 |  |  | 
A1面心立方 | Cu Ag Au Pt | 顶点、面心 | 4 | 12 |  |  | 
A3六方晶胞 | Be Mg Zn Cd | 顶点、 内部 | 2 | 12 |  |  | 
2、配位数

## Slide 6
各类型离子晶体晶胞的比较
晶体类型 | 晶胞类型 | 晶胞结构示意图 | 配位数 | 距离最近且相等的相反离子 | 每个晶胞含有离子数 | 实例
 | NaCl型 |  |  |  |  | 
AB | CsCl型 |  |  |  |  | 
 | ZnS型 |  |  |  |  | 
AB2 | CaF2型 |  |  |  |  | 
Na+：
6
Cl-：
6
Cs+：
Cl-：
8
8
Zn2+：
S2-：
4
4
Ca2+：
F-：
4
8
Na+：
Cl-：
Cs+：
Cl-：
Zn2+：
S2-：
Ca2+：
F-：
Na+：
Cl-：
Cs+：
Cl-：
Zn2+：
S2-：
Ca2+：
F-：
6
6
8
8
4
4
4
8
4
4
1
1
4
4
8
4
KBr AgCl、MgO、CaS、BaSe
ZnS、AgI、
BeO
CsCl、CsBr、CsI、TlCl
碱土金属卤化物、碱金属氧化物。

## Slide 7: （1）简单立方晶胞参数：边长a
球半径r 与晶胞边长 a 的关系：
a
a
a
a
a = 2 r
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 8: （2）体心立方晶胞参数：边长a
a
a
球半径r 与晶胞边长 a 的关系：
a
a
b  3a
b  4r
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 9: （3 ）六方最密堆积
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 10: （4）面心立方晶胞参数：边长a
面心立方密堆积中金属原子的半径r与正方体的边 长a的关系：
a
a
a
a
a
4r  2a
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 11: （5）石墨晶胞
A层
A层
B层
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 12: 石墨的密度：设碳原子半径为r，底面边长为a pm，高为h，层间距为d，则h=2d。 均摊法算出石墨晶胞中有4个C原子（8顶点，2面，4棱，1内）。
看底面
a
2r
2
a  2rsin60

## Slide 13: （6）金刚石型
在面心立方基础上，再插入4个球，分别占据8个小立 方体中4个互不相邻的体心，
1
2
3
4
5
6
8 7
若1号小体心有球， 则3、6、8号小体心 也有球
每个新插入的球，与它所在 小立方体的顶点4个球相切
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 14
（7）氯化钠型晶胞参数a与离子半径的关系：
相切
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 15: （8）氟化钙型晶胞参数a与离子半径的关系： 实际上与金刚石型相同
3a  4(r  r )
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 16: （9）CsCl的晶体结构及晶胞构示意图
---Cs+
---Cl-
Cs+的配位数为：
Cl-的配位数为：
8
8
3、边长（晶胞参数）和半径关系

## Slide 17
练习：2017全国三卷（5）MgO具有NaCl型结构（如图），其中阴离子采用面心立方最密堆积方式，X射线衍射实验测得MgO的晶胞参数为a=0.420 nm，则r(O2-)为________nm。MnO也属于NaCl型结构，晶胞参数为a' =0.448 nm，则r(Mn2+)为________nm。
答案 0.148 0.076

## Slide 18
晶体密度计算公式
4、晶胞密度的计算

## Slide 19
小组讨论
例1、铝单质为面心立方晶体，其晶胞参数a＝0．405nm，列式表示铝单质的密度 g·cm－3(不必计算出结果)
例2、已知金刚石的晶胞如图，金刚石中C-C键长为155pm，求金刚石的晶体密度（g.cm-3）?
例3、（2016年新课标全国卷II）37（4）某镍白铜合金的立方晶胞结构（镍的原子量：59）如图所示。
①晶胞中铜原子与镍原子的数量比为_____。
②若合金的密度为d g/cm3，晶胞参数a=________nm。
4、晶胞密度的计算

## Slide 20
4、晶胞密度的计算

## Slide 21
4、晶胞密度的计算

## Slide 22: 石墨的密度：设碳原子半径为r，底面边长为a pm，高为h，层间距为d，则h=2d。 均摊法算出石墨晶胞中有4个C原子（8顶点，2面，4棱，1内）。
看底面
a
2r
2
a  2rsin60

## Slide 23
5、微粒的空间坐标

## Slide 24
（1）球数：8×1/8 + 6×1/2 = 4
（2）分数坐标：（0,0,0）-顶点
（1/2,1/2,0）
（1/2,0,1/2）
（0,1/2,1/2）-体心
（3）配位数：12
同层6 上下各3
面心立方最密堆积小球坐标

## Slide 25
（1）球数：8×1/8 + 1 = 2
*（2）分数坐标：（0,0,0）-顶点
（1/3,2/3,1/2）-体心
（3）配位数：
12
同层6 上下各3
六方最密堆积小球坐标

## Slide 26
4.(2016·全国高考Ⅰ·37)(6)晶胞有两个基本要素:
①原子坐标参数,表示晶胞内部各原子的相对位置,下图为Ge单晶的晶胞,其中原子坐标参数
则D原子的坐标参数为 。
②晶胞参数,描述晶胞的大小和形状,已知Ge单晶的晶胞参数a=565.76 pm,其密度为 g·cm-3(列出计算式即可)。
5、微粒的空间坐标

## Slide 28
6、微粒间的距离

## Slide 29
6、微粒间的距离

## Slide 30
6、微粒间的距离

## Slide 32: 空间利用率：球体积占晶胞体积的百分比
密度：球质量与晶胞体积的比值
通用公式：
球数  4 πr3
空间利用率  3  100%
晶胞体积
NA
晶胞体积
球数  球的摩尔质量
密度 
其中，密度公式中共有四个未知量：密度，微粒摩尔质量，晶 胞体积，NA，知道3个可求另一个，因此可能围绕密度出现4种题型。 在晶胞体积中，还可以考察晶胞边长与微粒半径的关系。
7、空间利用率

## Slide 33: （1）体心立方空间利用率：球体积占晶胞体积的百分比
8
a 3
3π  100%  68.02%
r 
3

3


 4
2  4 πr 3
3  3 
2  4 πr 3
7、空间利用率

## Slide 34
（2）六方最密堆积空间利用率：球体积占晶胞体积的百分比
2
S  a  a sin 60 3 a2
2 6
2 3
3
V晶胞  a  a
2
3
 2a3  8 2r3
(晶胞中有2个球)
球
V  2 4 r3
100%  74.05%
晶胞
球
V
V

## Slide 36: （4）金刚石空间利用率：球体积占晶胞体积的百分比

a 3 3
 r 
 3
 8
3  3  100%  34%
8  4 πr 3 8  4 πr 3
7、空间利用率

## Slide 37
8、夹角求算

## Slide 38
例： 在一定温度下，NiO晶体可以自发地分散并形成
“单分子层”（如下图），可以认为氧离子作密致单 层排列，镍离子填充其中，列式计算每平方米面积上 分散的该晶体的质量。（已知NiO的摩尔质量约为74.7 g/mol，氧离子半径为140 pm）
9、综合考察

## Slide 39
9、综合考察

## Slide 40
9、综合考察