## Slide 1
高考拓展：钛副族和钒副族学习
第1节 钛副族

## Slide 2
钛副族和钒副族

## Slide 3
第1节 钛副族
(1) 发现史
钛：1791 年英国 Cornish 教区牧师，兼业余化学家 William Gregor 最先得到钛的不纯氧化物。1795 年德国化学家 M. H. Klaproth 独立发现同样的化合物，并按希腊神话中被罚生活于地球隐秘之火中的天与地的子女─ Titans 之名，将新元素命名为钛 (Titanium)。

## Slide 4
锆：1789 年 Klaproth 从被当作宝石的锆石中分离出锆的 氧化物，直到 1925 年 A.E.Van 和 J.H.de Boer 用碘化物分解法制得锆 (Zirconium)。
铪：1922－1923年，在哥本哈根 Bohr 实验室工作D.Coster 和 G.Von Hevesy 用X射线分析法证实 72 号元素存在于挪威的锆石中。此元素被命名为铪(Hafnium，哥本哈根的拉丁名称是 Hafnia)。

## Slide 5
(2) 元素性质
① 钛 (Ti) 锆 (Zr) 铪 (Hf) 位于周期系第 IVB 族，统称钛副族，价电子层结构 (n－1)d2ns2，稳定化态为 IV；
② 钛主要存在于钛铁矿 FeTiO3 和金红石 TiO2 ；
③ 锆主要存在于锆英石 ZrSiO4 和斜锆石 ZrO2 ；
④ 铪通常与锆共生

## Slide 6
一、 钛副族单质
1、单质的性质
(1) 物理性质
银白色，密度 4.54 g · cm－3，比钢铁的 7.8 g · cm－3 小，比铝的 2.7 g · cm－3大，较轻，强度接近钢铁，兼有铝铁的优点，既轻强度又高(航天材料， 眼镜架等)。
钛

## Slide 7
记忆性合金 (镍钛合金，NT)，加工成甲形状，在高温下处理数分钟至半小时，于是NT合金对甲形状产生了记忆。在室温下，对合金的形状改变，形成乙形状，以后遇到高温加热， 则自动恢复甲形状。如： 固定接头。
记忆性合金
甲 乙

## Slide 8
(2) 化学性质
a. 与非金属反应：
Ti ＋ O2 ＝ TiO2 (红热) ；
3 Ti ＋ 2 N2 ＝ Ti3N4 (点燃)
Ti ＋ 4 Cl2 ＝ TiCl4 ( 300 oC)
所以钛是冶金中的消气剂。
钛族金属在常温下不活泼，但在高温条件下它们可以直接和大多数非金属反应：

## Slide 9
b. 与酸反应：
不与稀酸反应。钛能溶于热浓盐酸或热硝酸中， 但 Zr 和 Hf 则不溶，它们的最好溶剂是氢氟酸。
2 Ti ＋ 6 HCl ＝ 2 TiCl3 (紫色) ＋ 3 H2↑
Ti ＋ 6 HNO3 ＝ [TiO(NO3)2] ＋ 4 NO2 ↑＋ 3 H2O
Ti ＋ 6 HF ＝ [TiF6]2－ ＋ 2 H＋ ＋ 2 H2↑
Zr ＋ 6 HF ＝ [ZrF6]2－ ＋ 2 H＋ ＋ 2 H2↑

## Slide 10
2 用 途：
① 钛及其合金广泛地用于制造喷气发动机、超音速飞机和潜水艇(防雷达、防磁性水雷)以及海军化工设备。
② 钛与生物体组织相容性好，结合牢固，用于接骨和制造人工关节；钛具有隔热、高度稳定、质轻、坚固等特性，由纯钛制造的假牙是任何金属材料无法比拟的，所以钛又被称为“生物金属”。因此，继 Fe、Al 之后，预计 Ti 将成为应用广泛的第三金属。

## Slide 11
钛合金

## Slide 12
3 钛单质的制备
① 从钛铁矿中提二氧化钛
② 通过氧化物来制备金属钛
(海绵状钛)
TiOSO4 + 2H2O ＝ TiO2H2O + H2SO4
△
H2TiO3 ＝ TiO2 + H2O
△

## Slide 13
TiCl4 在 950℃ 真空分馏纯化
1000℃下真空蒸馏除去 Mg、MgCl2， 电弧熔化铸锭
TiCl4 ＋ 2 Mg Ti ＋ 2 MgCl2
800 ℃
Ar
TiCl4
海绵钛
Mg(l)
MgCl2(l)
制备海绵钛反应器
示意图
Ar
在充氩气的密封 炉中用熔融Mg(Na) 还原

## Slide 14
二、钛副族元素的重要化合物
TiO2： 金红石、锐钛矿、板钛矿
金红石的晶胞
(1) 二氧化钛(TiO2)
其中最重要的金红石属四方晶系，Ti 的配位数 6，氧的配位数 3。自然界中是红色或桃红色晶体，有时因含Fe，Nb，Ta，Sn，Cr等杂质而呈黑色。
1、氧化物
Ti(IV)氧化物

## Slide 15
性质：
① TiO2 不溶于水或酸，但溶于热浓硫酸或熔化的KHSO4 中
TiO2 ＋ H2SO4 ＝ TiOSO4 ＋ H2O
② TiO2 ＋ BaCO3 ＝ BaTiO3(偏钛酸钡) ＋ CO2↑
压电材料，用于超声波发生装置
偏钛酸钡

## Slide 16
用途：
① TiO2 的化学性质不活泼，且覆盖能力强、折射率高，可用于制造高级白色油漆。它兼有锌白(ZnO)的持久性和铅白 [Pb(OH)2CO3] 的遮盖性，最大的优点是无毒，在高级化妆品中作增白剂。
② TiO2 也用作高级铜板纸的表面覆盖剂，以及用于生产增白尼龙。
③ TiO2 粒子具有半导体性能，且以其无毒、廉价、催化活性高、稳定性好等特点，成为目前多相光催化反应最常用的半导体材料。

## Slide 17
(2) 二氧化锆 (ZrO2)
ZrO2有三种晶型：单斜(monoclinic)；四方 (tetragonal)；立方(cubic)。三者之间可以相互转换
物性: ZrO2 白色粉末，不溶于水，熔点很高。
化性: 除 HF 外不与其他酸作用。
ZrO2

## Slide 18
2 卤化物
(1) 四氯化钛(TiCl4)
物性：无色液体(mp：249 K，bp：409.5 K)，有刺鼻气味，极易水解，在潮湿空气中会发烟。
TiCl4

## Slide 19
TiCl4 ＋ 2 H2O ＝ TiO2 ＋ 4 HCl
(利用 TiCl4的水解性，可制作烟幕弹)
2TiCl4 ＋ H2＝2TiCl3 ＋ 2HCl
2TiCl4 ＋ Zn ＝ 2TiCl3＋ZnCl2
可用作制备TiCl3
化性：

## Slide 20
(2) 三氯化钛
水合 TiCl3 : 紫色晶体，在 TiCl3 浓溶液中加无水乙醚，并通入氯化氢至饱和，则在乙醚层得到绿色的异构体，结构式分别是：[Ti(H2O)6]Cl3， [Ti(H2O)5Cl]Cl2·H2O。
还原性: (Ti3＋ > Sn2＋)
3TiO2＋ ＋ Al ＋ 6H＋ ＝ 3Ti3＋ ＋ Al3＋ ＋ 3H2O
Ti3＋ ＋ Fe3＋ ＋ H2O ＝ TiO2＋ ＋ Fe2＋ ＋ 2H＋
此反应用于Ti3＋
的滴定，用KSCN
作指示剂
可用作含钛试样
的钛含量测定
物性:

## Slide 21
用途: TiCl3 可用作烯烃定向聚合的催化剂
2TiCl4＋Zn＝2TiCl3＋ZnCl2
2Ti＋6HCl＝2TiCl3＋3H2↑
制备：
CH3CHCH2 (CH(CH3) CH2 )n
Al(C2H5)3TiCl3

## Slide 22
(3) 四氯化锆(ZrCl4)
白色粉末，在潮湿的空气中产生盐酸烟雾，遇水剧烈水解。
ZrCl4 ＋ 9 H2O ＝ ZrOCl· 8 H2O ＋ 2 HCl
水解所得到的产物 ZrOCl2 · 8 H2O，难溶于冷盐酸中，但能溶于水，从溶液中析出的是四方形棱状晶体或针状晶体，这可用于锆的鉴定和提纯。

## Slide 23
(4) 四氟化锆(ZrF4)
无色晶体，具有高折射率，几乎不溶于水；与氟化铵作用可生成 (NH4)2[ZrF6]，它在稍加热下就可分解，剩下的 ZrF4 在 873 K 开始升华，利用这一特性可把锆与铁及其它杂质分离。
(NH4)2[ZrF6] ＝ ZrF4 ＋ 2 NH３↑＋ 2 HF↑

## Slide 24
3 钛(IV)的配合物
Ti(IV)：正电荷较高，半径较小(68 nm)，电荷半径的比值较大，具有很强的极化力，以至在 Ti(IV) 的水溶液中不存在简单的水合配离子 [Ti(H2O)6]4＋，只存在碱式的氧基盐。
(1) 与水 (H2O) 的配合物
在 HClO4 中： [Ti(OH)2(H2O)4]2＋(简写成 TiO2＋，钛酰离子)；
在碱性溶液中： [Ti(OH)4(H2O)2]，TiO2·4H2O。

## Slide 25
(2) 与醇的配合物
TiCl4 在醇中的溶剂分解作用生成二醇盐:
TiCl4 ＋ 2 ROH ＝ TiCl2(OR)2 ＋ 2 HCl
加入干燥的氨气以除掉 HCl，能生成四醇盐:
TiCl4 ＋ 4 ROH ＋ 4 NH3 ＝ Ti(OR)4 ＋ 4 NH4Cl

## Slide 26
(3) 与过氧化氢(H2O2)的配合物
在 Ti(IV) 的溶液中加入过氧化氢，在强酸性溶液中显红色，在稀酸或中性溶液中显黄色。
原因：O22－离子的变形性。
pH 小于 1：有色配离子是 [Ti(O2)(OH)(H2O)4]＋
pH ＝ 1～3：有色配离子是 Ti2O52＋

## Slide 27
第2节 钒副族

## Slide 28
第2节 钒副族
价电子构型 (n－1)d3ns2， 最高氧化态为＋5 。
属稀有元素。
钽： Tantalum， 希腊神 Tantalus 。
钒： Vanadium，美女神 Vanadis 的名字。
铌：Niobium，Tantalus 的女儿 Niobe。

## Slide 29
一、 钒副族单质
钒副族元素单质的性质
(1) 物理性质
熔点较高， 同族中随着周期数增加而升高；单质都为银白色、有金属光泽，具有典型的体心立方金属结构。纯净的金属硬度低、有延展性，当含有杂质时则变得硬而脆。

## Slide 30
(2) 化学性质
室温下：
钒：不与空气、水、碱以及除 HF 以外的非氧化性酸发生作用。
铌和钽：只与 HF 作用；溶于熔融状态下的碱中。
高温下：同许多非金属反应。
2 V＋12 HF ＝ 2 H3VF6＋3 H2↑
4 V＋5 O2 ＝ 2 V2O5 (＞933 K)
V ＋ 2 Cl2 ＝ VCl4 (加热)

## Slide 31
二、钒副族元素的重要化合物
1 氧化物
oxidation state | ＋5 | ＋4 | ＋3 | ＋2
V | V2O5 | VO2 | V2O3 | VO
Nb | Nb2O5 | NbO2 | － | NbO
Ta | Ta2O5 | TaO2 | － | (TaO)

## Slide 32
五氧化二钒(V2O5)
橙黄色或砖红色固体，无臭，无味，有毒。微溶于水，溶液呈淡黄色。玻璃中加入五氧化二钒可防止紫外线。

## Slide 33
(1) 弱两性氧化物，以酸性为主，溶于强碱生成钒酸盐：
溶于强酸，生成含钒氧离子的盐：
(2) 氧化性
V2O5 ＋6 HCl ＝ 2 VOCl2 ＋Cl2 ＋3 H2O
V2O5 ＋6 H2SO4 ＝ (VO2)2SO4 ＋ H2O
V2O5 ＋6 NaOH ＝ 2 Na3VO5 ＋3 H2O

## Slide 34
(3) 制备:
① 工业制法：用氯化焙烧 法处理钒铅矿。
用水浸出偏钒酸钠，将溶液酸化，得到红棕色水合五氧化二钒沉淀析出。煅烧，得到工业级五氧化二钒。
② 偏钒酸铵热分解法
③ 三氯氧化钒的水解
V2O5 ＋2 NaCl ＋1/2 O2 ＝ 2 NaVO3 ＋Cl2
2 NH4VO3 ＝ V2O5 ＋ 2 NH3 ＋H2O
2 VOCl3 ＋3 H2O ＝ V2O5 ＋ 6 HCl
(4) 铌和钽的氧化物相对稳定得多，而且难于还原。
4 M ＋ 5 O2 ＝ 2 M2O5 (M ＝ Nb，Ta)

## Slide 35
2 含氧酸盐
VO43－ V2O74－ V3O93－ V10O286－ V2O5·xH2O VO2＋
pH≥13
pH≥8.4
pH≥3
pH ≈ 2
pH ＝1
浅黄
红棕色
黄
无色
黄
深红色
黄色
红棕色
[VO2(O2)2]3－＋6 H＋ [V(O2)]3＋ ＋ H2O2 ＋ 2 H2O
用于钒酸盐和过氧化氢的比色分析

## Slide 36
钒酸盐的氧化性
酸性条件下钒酸盐是一个强氧化剂( VO2＋)，可以被
Fe2＋、草酸、酒石酸和乙醇还原为VO2＋。
该方法可用于氧化还原容量法测定钒。
VO2＋ ＋ Fe2＋ ＋ 2 H ＋ ＝ VO2＋ ＋ Fe3＋ ＋ H2O
2 VO2＋ ＋ H2C2O4 ＋ 2 H＋ ＝ 2 VO2＋ ＋ 2 CO2 ＋ 2 H2O

## Slide 37
3 各种氧化态的钒离子
2 VO2＋ ＋3 Zn ＋ 8 H＋＝ 2 V2＋(紫色) ＋3 Zn2＋ ＋ 4 H2O
2 VO2＋ ＋ Zn ＋ 4 H＋ ＝ 2 V3＋ (绿色) ＋ Zn2＋ ＋ 2 H2O
2 VO2＋ ＋ H2C2O4 ＋ 2 H＋ ＝ 2 VO2＋ ＋ 2 CO2 ＋ 2 H2O
VO2＋ ＋ Fe2＋ ＋ 2 H ＋ ＝ VO2＋ (蓝色) ＋ Fe3＋ ＋ H2O

## Slide 38
4 卤化物
① 常见的卤化物有氯化物和氟化物。
② 五卤化物是二聚体，颜色从白色的氟化物、黄色氯化物、橙色溴化物到棕色碘化物。四卤化物是从棕色到黑色的固体，都易水解。
铌和钽的五卤化物的聚合结构示意图